Приложение №1

к Спецификации

к договору поставки № ___________

от _____________г.

Технические требования

| Наименование ФШ: РКВТ.757644.006-001 |  |
| --- | --- |
| Материал ФШЗ: щелочные |  |
| Размер ФШЗ: 127*127 мм2 |  |
| Тип литографии: контактная | Масштаб изображения: 1:1 |

Формат данных: GDSII

Единицы измерения данных: мкм

Размер рабочего поля фотошаблона, мм X=60,12 Y=75,55

Размер единичного модуля, мм X=20,04 Y=15,11

| № пп | GDS слоя | Маркировка слоя | Тон фото шаблона (Т/С) | Контролируемый элемент | Изм. Зеркаль ности исход. инф-ции (да/нет) | Изм. Тональ ности исход. инф-ции (да/нет) | Допусти мый % дефект. модулей | Точность совмещения, мкм +/- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Тональ ность КЛР* (Т/С) | Код. Значение исход. инф-ции, мкм | Требуемый размер на ФШ, мкм | Допуск, мкм +/- |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 95 | РКВТ.757644.006-001-01 в1-1 | Т | С | 10 | 10 | 1 | нет | нет | 0 | 1 |
| 2 | 42 | РКВТ.757644.006-001-01 в2-1 | Т | С | 10 | 10 | 1 | нет | нет | 0 | 1 |
| 3 | 25 | РКВТ.757644.006-001-01 в3-1 | Т | С | 10 | 10 | 1 | нет | нет | 0 | 1 |
| 4 | 26 | РКВТ.757644.006-001-01 в4-1 | Т | С | 10 | 10 | 1 | нет | нет | 0 | 1 |
| * КЛР - контролируемый размер ПОСТАВЩИК: | ПОКУПАТЕЛЬ: |
| _____________________ _______ «__________» _______________/________/ м.п. | Генеральный директор АО «НИИМЭ» __________________ Г.Я. Красников м.п. |