УТВЕРЖДЕН 
приказом Министерства 
труда и социальной защиты 
Российской Федерации 
от «__» ______20___ г. №___

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Оператор прецизионной фотолитографии изделий микроэлектроники

|  | Регистрационный номер |
| --- | --- |

Содержание

I.	Общие сведения	1

II.	Описание трудовых функций,  входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)	3

III.	Характеристика обобщенных трудовых функций	4

3.1.	Проведение технологических процессов формирования фоторезистивной маски изделий микроэлектроники	4

3.2.	Оптимизация и контроль параметров технологических процессов формирования фоторезистивной маски изделий микроэлектроники	7

IV.	Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта	11

4.1.	Ответственная организация-разработчик	11

4.2.	Наименования организаций – разработчиков	11

# Общие сведения

| Выполнение процессов фотолитографии при производстве изделий микроэлектроники |  |  |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) | Код |
| Основная цель вида профессиональной деятельности: |
| Формирование на поверхности подложки фоторезистивной маски для создания локальных областей в изделиях микроэлектроники |
| Группа занятий: |
| 7549 | Квалифицированные рабочие промышленности и рабочие родственных занятий, не входящие в другие группы | 7321 | Фотолитограф |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |
| Отнесение к видам экономической деятельности: |
| 26.11 | Производство элементов электронной аппаратуры |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

| Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности) |
| --- |
| Обобщенные трудовые функции | Трудовые функции |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| А | Проведение технологических процессов формирования фоторезистивной маски изделий микроэлектроники | 3 | Проведение технологического процесса нанесения фоторезиста на поверхность подложки изделий микроэлектроники | А/01.3 | 3 |
|  |  |  | Совмещение и экспонирование фоторезистивной маски изделий микроэлектроники | А/02.3 |  |
|  |  |  | Проявление фоторезистивной маски изделий микроэлектроники | А/03.3 |  |
|  |  |  | Контроль качества фоторезистивной маски изделий микроэлектроники | А/04.3 |  |
| В | Оптимизация и контроль параметров технологических процессов формирования фоторезистивной маски изделий микроэлектроники | 4 | Контроль параметров технологических процессов прецизионной фотолитографии изделий микроэлектроники | В/01.4 | 4 |
|  |  |  | Оценка влияния параметров технологического оборудования и свойств используемых материалов на качество технологических процессов прецизионной фотолитографии изделий микроэлектроники | В/02.4 |  |
|  |  |  | Анализ видов и причин технологических несоответствий, возникающих при проведении процессов формирования фоторезистивной маски изделий микроэлектроники | В/03.4 |  |

| Характеристика обобщенных трудовых функций |
| --- |
| 3.1. Обобщенная трудовая функция |
| Наименование | Проведение технологических процессов формирования фоторезистивной маски изделий микроэлектроники | Код | А | Уровень квалификации | 3 |
| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Возможные наименования должностей, профессий | Оператор прецизионной фотолитографии |
| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение на базе основного общего образования – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации Прохождение инструктажа по охране труда и технике безопасности |
| Другие характеристики | Профессиональное обучение по программам повышения квалификации рабочих и служащих Знание основ системы менеджмента качества |
| Дополнительные характеристики: |
| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| ОКЗ | 7321 | Фотолитограф |
| ЕТКС | §82 | Оператор прецизионной фотолитографии 2 разряд |
|  | §83 | Оператор прецизионной фотолитографии 3 разряд |
|  | §84 | Оператор прецизионной фотолитографии 4 разряд |
|  | §85 | Оператор прецизионной фотолитографии 5 разряд |
|  | §86 | Оператор прецизионной фотолитографии 6 разряд |
|  | §87 | Оператор прецизионной фотолитографии 7 разряд |
| ОКПДТР | 15916 | Оператор прецизионной фотолитографии |
| ОКСО | 2.12.02.03 | Радиоэлектронные приборные устройства |

| Трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Проведение технологического процесса нанесения фоторезиста на поверхность подложки изделий микроэлектроники | Код | А/01.3 | Уровень квалификации | 3 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Подготовка поверхности подложки к процедуре нанесения фоторезиста |
|  | Оценка готовности оборудования к проведению процесса нанесения фоторезиста |
|  | Проведение процесса нанесения и сушки фоторезиста на поверхности подложки |
|  | Оценка качества формирования фоторезистивной пленки |
|  | Заполнение сопроводительных листов и рабочих журналов |
| Необходимые умения | Определять, выставлять и регулировать на оборудовании параметры технологического процесса нанесения фоторезиста |
|  | Проводить контроль качества сформированной фоторезистивной пленки |
| Необходимые знания | Межоперационное время хранения подложек |
|  | Методы и режимы нанесения фоторезиста |
|  | Методы и режимы сушки фоторезистивного слоя |
|  | Виды и свойства используемых материалов |
|  | Сроки годности и условия хранения используемых материалов |
|  | Методы оценки качества фоторезистивной пленки |
|  | Правила техники безопасности при работе на оборудовании нанесения фоторезиста |
|  | Нормативная документация, операционные карты по работе на оборудовании и проведения процессов |
|  | Правила электронно-вакуумной гигиены и работы в чистых помещениях |
|  | Физико-химические основы процесса фотолитографии |
| Другие характеристики | - |

| Трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Совмещение и экспонирование фоторезистивной маски изделий микроэлектроники | Код | А/02.3 | Уровень квалификации | 3 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Выбор фотошаблона |
|  | Оценка качества фотошаблона (отсъем на повторяющиеся дефекты) |
|  | Оценка готовности оборудования к проведению процесса совмещения и экспонирования согласно регламенту |
|  | Выбор режимов экспонирования (доза излучения, фокусное расстояние, величина смещения) |
| Необходимые умения | Определить тип фотошаблона для процесса экспонирования |
|  | Сделать отсъем фотошаблона на проведение контроля повторяющихся дефектов |
|  | Определить режимы процесса экспонирования |
| Необходимые знания | Назначение фотошаблона |
|  | Методы оценки качества фотошаблона |
|  | Роль пелликла |
|  | Знание электронно-вакуумной гигиены и правил работы в чистых помещениях |
|  | Виды дефектов при совмещении и экспонировании |
|  | Параметры процессов экспонирования |
|  | Межоперационное время хранения подложек |
|  | Правила техники безопасности при работе на участке фотолитографии |
|  | Нормативная документация, операционные карты по работе на оборудовании и проведения процессов |
|  | Физико-химические основы процесса фотолитографии |
| Другие характеристики | - |

| Трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Проявление фоторезистивной маски изделий микроэлектроники | Код | А/03.3 | Уровень квалификации | 3 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Выбор режима проявления фоторезистивной маски |
|  | Оценка готовности оборудования к проведению процесса проявления фоторезиста согласно регламенту |
|  | Проведение процесса проявления фоторезиста |
|  | Оценка качества процесса проявления фоторезиста согласно контрольной карте |
| Необходимые умения | Определять, выставлять и регулировать на оборудовании параметры технологического процесса проявления фоторезиста |
|  | Проводить контроль качества проявления фоторезистивной пленки |
| Необходимые знания | Межоперационное время хранения подложек |
|  | Правила электронно-вакуумной гигиены и работы в чистых помещениях |
|  | Физико-химические основы процесса фотолитографии |
|  | Режимы проявления фоторезиста |
|  | Виды и свойства проявителей |
|  | Сроки годности и условия хранения проявителей |
|  | Методы оценки качества проявления фоторезистивной пленки |
|  | Правила техники безопасности при работе на оборудовании проявления фоторезистивной маски |
|  | Знание контрольной карты и действий при отклонениях |
| Другие характеристики | - |

| Трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Контроль качества фоторезистивной маски изделий микроэлектроники | Код | А/04.3 | Уровень квалификации | 3 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Контроль параметров фоторезистивной маски (толщина пленки фоторезиста, точность совмещения, контролируемый линейный размер) |
|  | Принятие решения о дальнейшей обработке продукции в соответствии с требованиями технологической документации |
|  | Идентификация продукции |
|  | Оформление записей по качеству |
| Необходимые умения | Проводить измерения параметров фоторезистивной маски |
|  | Проводить идентификацию продукции |
|  | Оформлять записи по качеству |
| Необходимые знания | Требования нормативной документации, требования технического задания |
|  | Параметры контроля фоторезистивной маски |
|  | Свойства используемых химических материалов |
|  | Режимы выполнения технологических процессов прецизионной фотолитографии |
|  | Режимы работы измерительного оборудования |
|  | Правила электронно-вакуумной гигиены и работы в чистых помещениях |
|  | Физико-химические основы процесса фотолитографии |
|  | Свойства поверхности подложки, адгезия |
|  | Виды дефектов при формировании фоторезистивной маски |
|  | Требования сопроводительной документации к контролируемым параметрам |
|  | Приемы работы с оптическим контрольно-измерительным оборудованием |
| Другие характеристики | - |

| 3.2 Обобщенная трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Оптимизация и контроль параметров технологических процессов формирования фоторезистивной маски изделий микроэлектроники | Код | В | Уровень квалификации | 4 |
| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Возможные наименования должностей, профессий | Контролер |
| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение на базе основного общего образования – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих |
| Требования к опыту практической работы | Не менее шести месяцев в должности оператора прецизионной фотолитографии |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации Прохождение инструктажа по охране труда и технике безопасности |
| Другие характеристики | Профессиональное обучение по программам повышения квалификации рабочих и служащих Знание основ системы менеджмента качества |
| Дополнительные характеристики: |
| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| ОКЗ | 7549 | Квалифицированные рабочие промышленности и рабочие родственных занятий, не входящие в другие группы |
| ЕТКС | §34 | Контролер деталей и приборов 4 разряда |
|  | §35 | Контролер деталей и приборов 5 разряда |
|  | §36 | Контролер деталей и приборов 6 разряда |
| ОКПДТР | 12950 | Контролер деталей и приборов |
|  | 12974 | Контролер качества продукции и технологического процесса |
| ОКСО | 2.12.02.03 | Радиоэлектронные приборные устройства |
| 3.2.1. Трудовая функция |
| Наименование | Контроль параметров технологических процессов прецизионной фотолитографии изделий микроэлектроники | Код | В/01.4 | Уровень квалификации | 4 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Проведение контроля параметров фоторезистивной маски |
|  | Работа с микроскопом и средствами контроля параметров фоторезистивной маски |
|  | Оформление результатов измерения параметров технологических процессов фотолитографии |
| Необходимые умения | Проводить замеры толщины пленки фоторезиста |
|  | Проводить замеры линейных размеров контролируемых элементов и величины рассовмещения слоев фоторезистивной маски |
|  | Идентификация продукции (подпись продукции, размещение продукции на место хранения в соответствии с идентификацией) |
| Необходимые знания | Нормы контроля параметров технологических процессов фотолитографии изделий микроэлектроники (величина контролируемого размера, точность совмещения, доза облучения, время проявления, толщина пленки фоторезиста) |
|  | Показатели процессов формирования фоторезистивной маски (величина контролируемого линейного размера, точность совмещения слоев структуры, количество «дефектов» по классификации контрольной карты) |
|  | Межоперационное время хранения продукции |
|  | Параметры технологических процессов формирования фоторезистивной маски |
|  | Требования нормативной документации процессов фотолитографии (требования технологических и контрольных карт, требования технического задания на изделие) |
|  | Правила электронно-вакуумной гигиены и работы в чистых помещениях |
|  | Физико-химические основы процесса фотолитографии |
|  | Основные положения системы менеджмента качества |
| Другие характеристики | - |

| 3.2.2 Трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Оценка влияния параметров технологического оборудования и свойств используемых материалов на качество технологических процессов прецизионной фотолитографии изделий микроэлектроники | Код | В/02.4 | Уровень квалификации | 4 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Осуществлять подбор различных вариаций режимов процессов фотолитографии для получения необходимых результатов |
|  | Проводить оценку результатов выполнения процессов фотолитографии |
| Необходимые умения | Определять оптимальное значение параметров процесса фотолитографии |
|  | Регулировать параметры процесса фотолитографии |
|  | Работать с микроскопом и средствами контроля параметров фоторезистивной маски |
| Необходимые знания | Межоперационное время хранения подложек |
|  | Правила электронно-вакуумной гигиены и работы в чистых помещениях |
|  | Физико-химические основы процесса фотолитографии |
|  | Параметры технологических процессов формирования фоторезистивной маски |
|  | Правила работы на технологическом оборудовании процессов фотолитографии |
|  | Свойства используемых химических материалов |
| Другие характеристики | - |

| 3.2.3 Трудовая функция Наименование Анализ видов и причин технологических несоответствий, возникающих при проведении процессов формирования фоторезистивной маски изделий микроэлектроники Код В/03.4 Уровень квалификации 4 Происхождение трудовой функции Оригинал Х Заимствовано из оригинала Код оригинала Регистрационный номер профессионального стандарта Трудовые действия Идентификация несоответствующей продукции Оформление записей по качеству процессов формирования фоторезистивной маски изделий микроэлектроники Установление причинно-следственных связей возникновения несоответствующей продукции изделий микроэлектроники Регулировка параметров процессов фотолитографии изделий микроэлектроники в допустимых технологической документацией диапазонах для корректировки параметров процессов фотолитографии Необходимые умения Идентифицировать несоответствующую продукцию Вести записи по качеству (заполнение рабочих журналов, сопроводительных листов, сигнальных талонов. Сравнение полученных результатов с требованиями контрольной карты) Необходимые знания Виды, причины и методы устранения брака процессов фотолитографии Правила электронно-вакуумной гигиены и работы в чистых помещениях Физико-химические основы процесса фотолитографии Действия с несоответствующей продукцией Критерии несоответствия продукции требованиям документации Другие характеристики - Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта |
| --- |
| Ответственная организация-разработчик |
| Фонд инфраструктурных и образовательных программ, город Москва |
| Генеральный директор Свинаренко Андрей Геннадьевич |
| Наименования организаций – разработчиков |
|  | АО «Научно-исследовательский институт молекулярной электроники», город Москва, город Зеленоград |
|  | ПАО «Микрон», город Москва, город Зеленоград |

# Endnotes

Общероссийский классификатор занятий.

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

Приказ Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. N 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» (зарегистрирован Минюстом России 21 октября 2011 г., регистрационный N 22111), с изменениями, внесенными приказами Минздрава России от 15 мая 2013 г. № 296н (зарегистрирован Минюстом России 3 июля 2013 г., регистрационный № 28970) и от 5 декабря 2014 г. № 801н (зарегистрирован Минюстом России 3 февраля 2015 г., регистрационный № 35848), приказом Минтруда России, Минздрава России от 6 февраля 2018 г. № 62н/49н (зарегистрирован Минюстом России 2 марта 2018 г., регистрационный № 50237).

Приказ Ростехнадзора от 29 января 2007 г. № 37 «О порядке подготовки и аттестации работников организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору» (зарегистрирован Минюстом России 22 марта 2007 г., регистрационный № 9133), с изменениями, внесенными приказами Ростехнадзора от 5 июля 2007г. № 450 (зарегистрирован Минюстом России 23 июля 2007 г., регистрационный № 9881), от 27 августа 2010 г. № 823 (зарегистрирован Минюстом России 7 сентября 2010 г., регистрационный № 18370), от 15 декабря 2011 г. № 714 (зарегистрирован Минюстом России 8 февраля 2012 г., регистрационный № 23166), от 19 декабря 2012г. № 739 (зарегистрирован Минюстом России 5апреля 2013 г., регистрационный № 28002), от 6 декабря 2013 г. № 591 (зарегистрирован Минюстом России 14 марта 2014 г., регистрационный № 31601), от 30 июня 2015 г. № 251 (зарегистрирован Минюстом России 27 июля 2015 г., регистрационный № 38208).

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих.

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов ОК 016-94.

Общероссийский классификатор специальностей по образованию.